| 說 明 | ： | NG W-500是由水性特殊複合高分子與精選的骨材混練而成，以單組份型態供應，開桶即可使用。 NG W-500具有良好的作業性，直接滾塗即可固化，固化後形成一層具有彈性、高強度、耐久性的塗膜，如果搭配纖維布使用是極佳的複合防水材料。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性單組份，施工容易，無溶劑氣味，無公害引火之虞。 - 塗膜具彈性、柔韌性與抗裂性。 - 具密著性與防水性質。 - 可搭配纖維布形成耐水、抗裂之高強度防水層。 |
| 用 途 | ： | 屋頂、牆面之防水。 浴廁、廚房之夾層防水。 防止水泥面老化與劣化。 |
| 基本性狀 | ： | 單組份 黑色、灰色、白色黏稠液體 |
| 施 工 方 法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。 - 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗NG W-P。 - 以滾筒、毛刷或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。 - 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。 - 搭配纖維布施工時，先塗佈NG W-500一道再將纖維布貼上，然後在纖維布表面塗佈另一道NG W-500。 |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2小時 (25℃) 塗裝間隔 24小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 14天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 0.6 kg/m2 (二道滾塗) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 15 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 並且儲存時要密封妥當， 若接觸空氣會自行固化，請特別注意。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 避免在氣溫10℃以下施工。 - 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |